**701.**

**E.2021-06-11**

FÉNYESSÉGI FOK TÁBLÁZAT

SELEMIX® ~~KONVENCIONÁLIS~~ OLDÓSZERES RENDSZER



Az alábbi eljárási útmutató a gyanták ~~konvencionális~~ oldószeres rendszerben történő keverésére vonatkoznak, a fényes, selyemfényű és matt ~~félfényes és a félmatt~~ szintek széles skálájának elérése érdekében.

Valamennyi ~~fényesség~~ fényességi/~~matt~~ mattsági fok mérése 60°-os szögben történt, ~~a~~ és 50-60 µm-es száraz ~~film~~ rétegvastagsággal ~~vastagsággal~~. A fényességi ~~fokok~~ fok ~~hozzávetőlegesek~~ hozzávetőleges, ~~és~~ a szín ~~t~~, ~~az~~ ~~alkalmazás~~ a felhasználási és a száradási körülmények függvényében ~~változhatnak~~ változhat.

# TERMÉKEK

4-0090 + 4-0015 *Selemix* 2K színtelen fedő~~bevonat~~festék (Fényes és Matt)

|  |  |
| --- | --- |
| 7-330 + 7-320 | *Selemix* 1K cellulóz fedő~~bevonat~~festék (Fényes és Matt) |
| 7-410 + 7-412 | *Selemix* 2K epoxi fedő~~bevonat~~festék (Fényes és Matt) |
| 7-512 + 7-511 | *Selemix* 2K poliuretán fedő~~bevonat~~festék (Fényes és Matt) |
| 7-610 + 7-611 | *Selemix* 1K gyorsan száradó fedő~~bevonat~~festék (Fényes és Matt) |

# ~~ADAGOLÁSI~~ KEVERÉSI ARÁNYOK 4-0090 + 4-0015



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Termék** | **Matt** | **Félmatt** | **~~Félfényes~~****Selyemfényű** | **Fényes** |
| Színtelen lakk 4-0015, matt | 100. | 95. | 85. | - |
| Színtelen lakk 4-0090, fényes | - | 5. | 15. | 100. |
| **Fényességi fok (60o)** | **10-20%** | **20-30%** | **40-50%** | **80-90%** |
| **Lásd a következő számú műszaki adatlap ~~TDS kártya~~ útmutatóját:** | **598** | **598** | **598** | **598** |

**~~ADAGOLÁSI~~ KEVERÉSI ARÁNYOK 7-330 + 7-320**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Termék** | **Matt** | **Félmatt** | **~~Félfényes~~****Selyemfényű** | **Fényes** |
| Cellulóz gyanta 7-320, matt | 800 g | 600 g | 400 g | - |
| Cellulóz gyanta 7-330, fényes | - | 200 g | 400 g | 750 |
| NPxx ~~tonerek~~  színezőpaszták | 200 g | 200 g | 200 g | 250 |
| **Fényességi fok (60o)** | **10-20%** | **20-30%** | **40-50%** | **80-90%** |
| **Lásd a következő számú műszaki adatlap ~~TDS kártya~~ útmutatóját:** | **515** | **515** | **515** | **516** |

**701**

# ~~ADAGOLÁSI~~ KEVERÉSI ARÁNYOK 7-410 + 7-412



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Termék** | **Matt** | **Félmatt** | **~~Félfényes~~****Selyemfényű** | **Fényes** |
| Epoxi gyanta 7-412, matt | 800 g | 600 g | 500 g | - |
| Epoxi gyanta 7-410, fényes | - | 100 g | 200 g | 700 g |
| NPxx ~~tonerek~~  színezőpaszták | 200 g | 300 g | 300 g | 300 g |
| **Fényességi fok (60o)** |  |  |  |  |
| **Szárítás levegőn, fémen** | **10-15%** | **40-50%** | **75-85%** | **>90%** |
| **Szárítás levegőn, alapozón** | **15-20%** | **55-65%** | **75-85%** | **>90%** |
| **~~Melegítés~~Beégetés, fémen** | **20-25%** | **50-60%** | **80-90%** | **>90%** |
| **~~Melegítés~~Beégetés, alapozón** | **25-30%** | **65-75%** | **80-90%** | **>90%** |
| **Lásd a következő számú műszaki adatlap ~~TDS kártya~~ útmutatóját:** | **522** | **522** | **522** | **520** |

**~~ADAGOLÁSI~~ KEVERÉSI ARÁNYOK 7-512 + 7-511**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Termék** | **Matt** | **Félmatt** | **~~Félfényes~~****Selyemfényű** | **Fényes** |
| Poliuretán gyanta 7-511, matt | 800 g | 600 g | 500 g | - |
| Poliuretán gyanta 7-512, fényes | - | 100 g | 200 g | 700 g |
| NPxx ~~tonerek~~  színezőpaszták | 200 g | 300 g | 300 g | 300 g |
| **Fényességi fok (60o)** |  |  |  |  |
| **Szárítás levegőn** | **5-10%** | **15-20%** | **50-55%** | **>90%** |
| **Beégetés ~~festőfülkében~~ szórókamrában** | **15-20%** | **25-30%** | **55-60%** | **>90%** |
| **Lásd a következő számú műszaki adatlap ~~TDS kártya~~ útmutatóját:** | **536** | **573** | **575** | **537** |

**701**

# ~~ADAGOLÁSI~~ KEVERÉSI ARÁNYOK 7-610-7-611



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Termék** | **Matt** | **Félmatt** | **~~Félfényes~~****Selyemfényű** | **Fényes** |
| Gyorsan száradó gyanta 7-611, matt | 72 | 60 | 50 | - |
| Gyorsan száradó gyanta 7-610, fényes | - | 12 | 22 | 70 |
| NPxx ~~tonerek~~  színezőpaszták | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Szárítás gyorsító | 3 | 3 | 3 | 5 |
| **Fényességi fok (60o)** | **10-20%** | **30-40%** | **45-55%** | **90-95%** |
| **Lásd a következő számú műszaki adatlap ~~TDS kártya~~ útmutatóját:** | **541** | **541** | **541** | **540** |

**EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG**

Az átfogó egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi utasítások tekintetében olvassa el figyelmesen a biztonsági adatlapon és a termék címkéjén található információkat.

# KIZÁRÓLAG PROFESSZIONÁLIS HASZNÁLATRA SZÁNT TERMÉKEK

A lapon az adatok kizárólag tájékoztatás céljából kerültek feltüntetésre. Mindenki, aki a terméket további információk megszerzése és ~~professzionális~~ képzés nélkül használja, azt a saját kockázatára végzi, ezért nem vállalunk felelősséget a termék alkalmazásának következményeiért, vagy az annak alkalmazásából eredő veszteségekért, károkért. A lapon található információk a termékek folyamatos fejlesztésére irányuló politikánk és a legújabb műszaki szaktudás alapján változhatnak. A feltüntetett száradási idők 20 °C-on mért átlagértékek. A filmvastagság, a páratartalom és a tárolási hőmérséklet befolyásolhatja a száradási időt.

**TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT KÉRJÜK, FORDULJON AZ ALÁBBI CÉGHEZ:**

PPG INDUSTRIES POLAND SP. Z O. O., Varsói Részleg

Automotive Refinish & Light Industrial Coatings

05-816 Michałowice, Opacz Kolonia, ul. Stanisława Bodycha 47, Lengyelország,

Tel: +48 22 753 03 10

Fax: +48 22 753 03 13

The *PPG Logo* and *SELEMIX* are registered trademarks and the *Hexagon Logo* is a trademark of PPG Industries Ohio, Inc.

© 2020 PPG Industries, Inc. All rights reserved.