**DELFLEET ONE® HIGH FLOW & HIGH BUILD BINDER MATTERINGSTABEL**

**MENGVERHOUDINGEN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOOR WITTE KLEUREN | | | VOOR ANDERE KLEUREN | | |  |  |  |
| **F8030**  **MATT \*** | **F8000/F8001**  **GLOSS \*** | **tinters  \*** | **F8030**  **MATT \*** | **F8000/F8001**  **GLOSS \*** | **tinters  \*** | **Activeringsratio**  **(naar volume)** | **GLOSS 60°** | **MATT/GLOSS** |
| 60 | - | 40 | 70 | - | 30 | 4:1:2-2.8 | <10 | 100/0 |
| 54 | 6 | 40 | 63 | 7 | 30 | 4:1:2-2.8 | 10-25 | 90/10 |
| 48 | 12 | 40 | 56 | 14 | 30 | 4:1:2-2.8 | 25-40 | 80/20 |
| 45 | 15 | 40 | 52 | 18 | 30 | 3:1:1.5-2 | 40-50 | 75/25 |
| 42 | 18 | 40 | 49 | 21 | 30 | 3:1:1.5-2 | 50-60 | 70/30 |
| 36 | 24 | 40 | 42 | 28 | 30 | 3:1:1.5-2 | 60-70 | 60/40 |
| 30 | 30 | 40 | 35 | 35 | 30 | 3:1:1.5-2 | 70-80 | 50/50 |
| 24 | 36 | 40 | 28 | 42 | 30 | 3:1:1.5-2 | 80-90 | 40/60 |
| - | 40 | 60 | - | 40 tot 60 | 40 tot 60 | 2:1:0.8-1.2 | >90 | 0/100 |

**\*(Hoeveelheid in gewicht)**

**MATTERINGSCURVE**

**DELFLEET ONE® MS BINDER MATTERINGSTABEL**

**MENGVERHOUDINGEN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOOR WITTE KLEUREN | | | VOOR ANDERE KLEUREN | | |  |  |  | |
| **F8030**  **MATT  \*** | **F8080 GLOSS \*** | **tinters\*** | **F8030**  **MATT   \*** | **F8080**  **GLOSS \*** | **tinters \*** | **Activeringsratio**  **(naar volume)** | **GLOSS 60°** | **MATT/GLOSS** |
| 60 | - | 40 | 70 | - | 30 | 3:1:1.5-2 | <10 | 100/0 |
| 54 | 6 | 40 | 63 | 7 | 30 | 3:1:1.5-2 | 10-15 | 90/10 |
| 48 | 12 | 40 | 56 | 14 | 30 | 3:1:1.5-2 | 15-20 | 80/20 |
| 42 | 18 | 40 | 49 | 21 | 30 | 3:1:1.5-2 | 20-25 | 70/30 |
| 36 | 24 | 40 | 42 | 28 | 30 | 3:1:1.5-2 | 30-40 | 60/40 |
| 30 | 30 | 40 | 35 | 35 | 30 | 2:1:0.5-1 | 50-55 | 50/50 |
| 24 | 36 | 40 | 28 | 42 | 30 | 2:1:0.5-1 | 60-70 | 40/60 |
| 18 | 42 | 40 | 21 | 49 | 30 | 2:1:0.5-1 | 75-85 | 30/70 |
| 12 | 48 | 40 | 14 | 56 | 30 | 2:1:0.5-1 | 85-90 | 20/80 |
| 6 | 54 | 40 | 7 | 63 | 30 | 2:1:0.5-1 | ~90 | 10/90 |
| - | 60 | 40 | - | 70 | 30 | 2:1:0.5-1 | >90 | 0/100 |

**\*(hoeveelheid in gewicht)**

**Glans Curve**